## Slide 1
Diffraction de Poudre et Monte Carlo :
Indexation de Diagramme et Solution de Structure
A. Le Bail Université du Maine Laboratoire des Fluorures CNRS – UMR 6010

## Slide 2
Contenu de l’exposé
- Plantage du décor : Le labyrinthe de la méthode des poudres
Lancement d’une démonstration du logiciel ESPOIR
Lancement d’une démonstration du logiciel McMaille
Etat de l’art en indexation
Résultats des indexations par McMaille
Etat de l’art des méthodes de solution de structure par essai-erreur
Résultats du calcul d’ESPOIR sur La2W2O9
Conclusions

## Slide 3
Plantage du décor
Détermination de structure par diffractométrie des poudres
Histogramme du nombre cumulé des structures déterminées < 1000 - à comparer aux ~ 400000 structures sur monocristal – anecdotique mais essentiel pour certains problèmes

## Slide 4
Cette sous-discipline fait déjà l’objet d’une monographie de l’Union Internationale de cristallographie, publiée en 2002

## Slide 5
Entre l’échantillon et la structure finale, la méthode des poudres est un labyrinthe
Mais l’exposé d’aujourd’hui s’intéresse uniquement aux méthodes d’indexation et de solution de structure.
Et plus spécifiquement aux algorithmes de type Monte- Carlo.

## Slide 6
Autre façon d’illustrer ce labyrinthe : empiler les noms de méthodes et de logiciels…
Que choisir (liste très incomplète) ??? Dix ou quinze ans de créativité débordante !

## Slide 7
Lancement des démonstrations Monte-Carlo
Programme ESPOIR (http://www.cristal.org/sdpd/espoir/) :
Objectif : trouver 9 atomes d’oxygène d’après le diagramme de diffraction de neutrons de La2W2O9, connaissant les positions des atomes de La et W déterminées par diffraction X de poudre (méthodes directes). Toutes autres méthodes (Fourier différence, etc), ayant échoué à localiser les oxygènes. ESPOIR fait cheminer au hasard 9 atomes d’oxygène dans la structure où les 2 La et 2 W sont fixes, jusqu’à obtenir la meilleure reliabilité. 100 tests indépendants de 200 000 mouvements d’atomes vont être effectués par Monte Carlo, soit 20 millions de mouvements.
Programme McMaille (http://www.cristal.org/McMaille/) :
Objectif : indexer les diagrammes de poudre des échantillons 1, 2 et 3 du SDPD (Structure Determination by Powder Diffractometry) Round Robin-2. Quelques millions de tests de paramètres de maille par Monte-Carlo vont être effectués.

## Slide 8
Logiciels d’Indexation des Diagrammes de Poudre - Etat de l’Art - L’Embarras du Choix ?
Les « trois gros » individuels : TREOR, ITO, DICVOL
Les autres
Il faut les positions des pics – quels logiciels ?
Les suites logicielles contenant souvent les « trois gros » et éventuellement d’autres : CRYSFIRE, POWDER v2.00, POWDERX, PROSZKI, WINPLOTR
Les derniers-nés : INDEX, X-Cell, McMaille
Quels logiciels ont participé (avec succès) au SDPD Round Robin 2 offrant pour la première fois une compétition sur 8 diagrammes de poudre, incluant l’indexation fin 2002 ?

## Slide 9
WERNER, PE; ERIKSSON, L; WESTDAHL, M - TREOR, A SEMI-EXHAUSTIVE TRIAL-AND-ERROR POWDER INDEXING PROGRAM FOR ALL SYMMETRIES - JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 1985, Vol 18, pp 367-370 .

## Slide 10
VISSER JW - A FULLY AUTOMATIC PROGRAM FOR FINDING THE UNIT CELL FROM POWDER DATA - JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 1969, Vol 2, pp 89-95 .

## Slide 11
BOULTIF, A; LOUER, D - INDEXING OF POWDER DIFFRACTION PATTERNS FOR LOW-SYMMETRY LATTICES BY THE SUCCESSIVE DICHOTOMY METHOD JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY, 1991, Vol 24, pp 987-993 .

## Slide 12
D’autres logiciels d’indexation
  Taup (=Powder) ; Lzon ; Kohl (=TMO) ; Fjzn
  Losh ; Mmap (dans Crysfire) ; Supercell (incommensurables)
  Scanix ; Autox
Et pour les positions des pics ? Quelques logiciels gratuits :
  CMPR
  DRXWin
  EFLECH
  GPLSFT
  pearson.xls
  Rawplot (avec GSAS)
  SHADOW
  Powder v2.00
  PowderX
  Winfit
  Winplotr (avec Fullprof)
  XFIT
  + les commerciaux : EVA, JADE, XPERT-Highscore, etc.

## Slide 13
Faut-il créer d’autres logiciels d’indexation ?
L’indexation est plus un art qu’une science
Disposer de plusieurs programmes complémentaires favorise la réussite de l’entreprise.
Quel est le taux de réussite de ces logiciels ? Difficile à estimer. Faible dit le SDPD Round Robin 2 (2002).

## Slide 14
SDPD Round Robin 2 – 2002
8 diagrammes de poudre à indexer 100 participants ayant téléchargé les données 6 réponses dans les temps (1 mois)
2 réponses hors limites
CRYSFIRE (P1, P3), DICVOL (P2), ITO (P4), Index (P5) et X-Cell (P6).

## Slide 15
L’indexation ne serait donc pas si facile…
Les seuls logiciels à proposer des indexations pour les échantillons les plus complexes (4-8) du SDPD Round Robin sont récents :
Index (Joerg Bergmann)
X-Cell (Commercial - Accelrys)
McMaille (utilisé par les organisateurs du Round Robin)
Etant récents, peut-être avaient-il plus de raisons de chercher à démontrer leur efficacité dans ce Round Robin ? Il n’est pas question de conclure à l’inefficacité des autres logiciels, pourtant…

## Slide 16
Exemple : échantillon 3 du Round Robin a priori simple : cubique
Organisateurs: 18.881 18.881 18.881 90 90 90 (vol 6734 Å3)
P1: 13.349 13.349 9.439 90 90 90 (Tetragonal - 1638Å3)
P2: 18.878 18.878 18.878 90 90 90
P3: 13.354 13.354 9.442 90 90 90 (Tetragonal - 1638Å3)
P4: pas de solution
P5: 18.878 18.878 18.878 90 90 90
P6: 18.88 18.88 18.88 90 90 90
50% de réussite !
Où en sont les calculs d’indexation lancés en début d’exposé ?

## Slide 17
Pour plus de détails sur le Round Robin, voir :
Site Web du SDPD Round Robin :
http://sdpd.univ-lemans.fr/sdpdrr2/results/
IUCr - CPD – Newsletter N°29 – à paraître

## Slide 18
Sample 1 - Al2F10[C6N4H20]
Sample 2 - Sr5V3(F/O/OH/H2O)22
Sample 3 - C61Br2

## Slide 19
Logiciels de Solution de Structure sur Poudre - Etat de l’Art - L’Embarras du Choix ?
- Méthodes Directes ou de Patterson classiques ou améliorées (EXPO, SHELXS, etc)
- Méthodes dans l’espace direct utilisant des connaissances préalables de la chimie du composé telles que la formule moléculaire, la composition, l’existence probable de polyèdres définis, etc (ENDEAVOUR, DASH, ESPOIR, TOPAS, POWDERSOLVE, FOX, EAGER, OCTOPUS, PSSP, FOCUS, SAFE, SIMULATED ANNEALING, etc). Ces méthodes fonctionnent par tirage au sort de nombres compris entre 0 et 1. (Monte Carlo, recuit simulé, trempe parallèle, algorithme génétique…).

## Slide 20
ENDEAVOUR K. Brandenburg and H. Putz, Crystal Impact, Bonn, Allemagne
- Optimisation globale combinée de facteur R et d’énergie potentielle par recuit simulé
- Intensités intégrées
J.Appl.Cryst. 32, 864 (1999)
Ag2NiO2 – structure typique
Schreyer and Jansen, Sol. State Sci. 3, 25, (2001). 15 atomes dans l’u.a., P1.
45 Degrés de liberté.
Disponible chez Crystal Impact à prix réduit pour utilisateurs académiques.

## Slide 21
- Recuit Simulé
- Intensités intégrées corrélées (Pawley)
- Chem. Commun. 931 (1998)
- Capsaicin - plus complexe structure en termes de nombre de variables
Chem. Commun. 931 (1998)
- 16 degrés de libertés, dont 10 angles de torsion.
Commercial, avec réduction de 95% pour le secteur académique
DASH W.I.F. David and K. Shankland Rutherford Appleton Laboratory,
développements ultérieurs par J. Cole and J. van de Streek CCDC, UK
Telmisartan, formes A et B – structure typique
J. Pharm. Sci. 89, 1465 (2000)
13 degrés de liberté dont 7 angles de torsion.

## Slide 22
ESPOIR A. Le Bail, Université du Maine, France
Monte Carlo
Intensités intégrées ou pseudo diagramme reconstitué à partir des |Fobs| extraits.
Mat. Sci. Forum 378-381, 65 (2001).
Souzalite/Gormanite
Le Bail, Stephens and Hubert,
European J. Mineralogy 15 (2003)
19 atomes dans l’u.a. en P-1. Fe en 0,0,0; 54 Degrés de liberté.
Gratuit et ouvert – entièrement disponiible : executable + Fortran et Visual C++ code source (GPL - GNU Public Licence). Site Web : http://www.cristal.org/sdpd/espoir/

## Slide 23
TOPAS A.A. Coelho, R.W.Cheary, A. Kern, T. Taut. Bruker AXS GmbH,
Karlsruhe, Germany
Recuit simulé (+ fonctions de pénalité définissables par l’utilisateur, blocs rigides, restrictions de distances interatomiques, minimisation d’énergie de réseau, incluant des champs de force définissables par l’utilisateur)
Diagramme de poudre ou bien intensités intégrées
J.Appl.Cryst. 33, 899 (2000)
Caféine Anhydre C8H10N4O2
Stowasser and Lehmann, résumé au XIX IUCr Congrès (Genève 2002)
5 molécules dans l’u.a.
93 Degrés de liberté
Commercial avec réductions pour utilisateurs académiques

## Slide 24
POWDERSOLVE (partie de la suite logicielle Reflex Plus) G. Engel, S. Wilke, D. Brown, F. Leusen, O. Koenig, M. Neumann, C. Conesa-Morarilla Accelrys Ltd., Cambridge, UK
Monte Carlo recuit simulé et Monte Carlo trempe parallèle (Falcioni and Deem. J. Chem. Phys. 110, 1754 (1999))
Diagramme de poudre
J.Appl.Cryst. 32, 1169 (1999)
Docetaxel (C43H53NO14·3H2O) – structure la plus complexe
L. Zaske, M.-A. Perrin and F. Leveiller, J. Phys. IV, Pr10, 221 (2001)
29 Degrés de liberté incluant 3 rotations, 12 translations et 14 angles de torsion
Peut s’acquérir auprès d’Accelrys Inc., réduction généreuse proposée aux chercheurs académiques

## Slide 25
FOX V. Favre-Nicolin et R. Cerny, Université de Genève, Suisse
(Free Objects for Xtallography)
Trempe parallèle ou recuit simulé
Correction automatique des positions spéciales et du partage d’atomes entre polyhèdres, sans connaissance a priori ; multi-diagramme
Diagramme de poudre, intensités integrées, intensitées intégrées partielles
J.Appl. Cryst. (2002). 35, 734-743
Aluminium methylphosphonate Al2(CH3PO3)3 – structure la plus complexe
Edgar et al. Chem. Commun. 808, (2002).
3 molécules et 2 atomes d’Al dans l’u.a.
24 Degrés de liberté incluant distances et angles.
Gratuit, source libre publiée sous licence GPL http://objcryst.sourceforge.net

## Slide 26
EAGER K.D.M. Harris, R.L. Johnston, D. Albesa Jové, M.H. Chao, E.Y. Cheung, S. Habershon, B.M. Kariuki, O.J. Lanning, E. Tedesco, G.W. Turner
University of Birmingham, UK
Algorithme génétique
Diagramme de poudre
Acta Cryst.A, 54, 632 (1998)
Heptamethylene-1,7-bis(diphenylphosphane oxide) Ph2P(O)(CH2)7P(O)Ph2 – structure typique.
B.M. Kariuki, P. Calcagno, K.D.M. Harris, D. Philp, R.L. Johnston. Angew. Chem. Int. Ed. 38, 831 (1999).
35 atomes non-H dans l’u.a.
18 Degtés de liberté incluant 12 angles de torsion.
En développement actif

## Slide 27
OCTOPUS K.D.M. Harris, M. Tremayne and B.M. Kariuki
University of Birmingham, UK
Monte Carlo
Diagramme de poudre
J. Am. Chem. Soc. 116, 3543 (1994).
Red fluorescein – structure typique.
Tremayne, Kariuki and Harris. Angew. Chem. Int. Ed. 36, 770 (1997).
25 atomes non-H dans l’u.a.
7 Degrés de liberté incluant 1 angle de torsion.
En développement actif

## Slide 28
Recuit simulé
Gratuit, incluant le code source. Disponible à http://powder.physics.sunysb.edu
PSSP P. Stephens and S. Pagola State University of New York, Stony Brook,
(Powder Structure Solution Program) USA
Intensités intégrées + nouvelle méthode de prise en compte du chevauchement des pics
Soumis au J.Appl.Cryst. Preprint disponible à http://powder.physics.sunysb.edu
Pigment Beta Haematin de la Malaria – structure la plus complexe
Pagola, Stephens, Bohle, Kosar, and Madsen. Nature 404 307(2000)
43 atomed non-H dans l’u.a. - 14 Degrés de liberté

## Slide 29
Algorithme de recyclage de Fourier automatique combiné avec une recherche spécialisée de réseau.
Gratuit. Disponible sur Internet
FOCUS R.W. Grosse-Kunstleve, L.B. McCusker and Ch. Baerlocher
ETH Zentrum, Zurich, Switzerland
Intensités intégrées
J.Appl.Cryst. 32, 536 (1999)
Rubidium zincosilicate VPI-9 - une des plus complexes structures.
McCusker, Grosse-Kunstleve, Baerlocher, Yoshikawa and Davis. Microporous Materials 6, 295(1996)
7 atomes de Si/Zn et 15 atomes d’oxygène à l’étape de solution de structure.

## Slide 30
Recuit simulé + option d’utilisation d’une “enveloppe de structure”.
Domaine public.
SAFE S. Brenner, L.B. McCusker and Ch. Baerlocher ETH Zentrum, Zurich, Switzerland
(Simulated Annealing and Fragment search within an Envelope)
Diagramme de poudre
J.Appl.Cryst. 35, 243 (2002)
Tri--peptide C32N3O6H53 – structure la plus complexe.
Brenner, McCusker and Baerlocher J.Appl.Cryst. 35, 243 (2002)
17 angles de torsion et 6 degrés de liberté de position et orientation.

## Slide 31
Recuit simulé
Simulated Annealing Y. G. Andreev and P. G. Bruce, University of St. Andrews
Diagramme de poudre
J.Appl.Cryst. 30, 294 (1997)
(CH2CH2O)6:LiAsF6 – structure la plus complexe.
MacGlashan, Andreev, and Bruce Nature 398 792(1999)
26 ayomes non-H dans l’u.a., 79 Degrés de liberté incluant 15 angles de torsion.
Gratuit. Peu pratique et requérant de changer le code à chaque nouveau problème (d’après les auteurs ;-).
Méthode spéciale de description de molécule sans Z-matrice.

## Slide 32
Voyons les résultats du calcul lancé en début d’exposé avec ESPOIR pour La2W2O9
Et qui sont les « gagnants » du SDPD Round Robin 2 ?
(étant parvenus à déterminer entièrement les structures)
C’est tout…
(+ ESPOIR utilisé par les organisateurs)
« vainqueurs » du SDPD Round Robin 1 en 1998 : DASH et CSD

## Slide 33
“Ab initio structure determination of lanthanum cyclo-tetratungstate -La2W2O9 from X-ray and neutron powder diffraction.” Y. Laligant, A. Le Bail and F. Goutenoire, J. Solid State Chem. 159 (2001) 223-227.

## Slide 34
Conclusions
- Impossible de devenir un expert en détermination de structure sur poudre en 20 minutes…
Cette sous-discipline est encore très loin d’une utilisation routinière.
Ne choisir les logiciels basés sur des algorithmes Monte-Carlo, génétique, recuit simulé (…) qu’en dernier recours (car ils sont lents) ou bien si ils sont directement adaptés à votre problème : molécule(s) ou polyèdre(s) connu(s) à localiser dans une maille.
Une adresse utile pour un cours à distance : SDPD Internet Course http://sdpd.univ-lemans.fr/course/