## Slide 1
Progrès en Résolution de Structures
par Diffractométrie de Poudres
Armel Le Bail
Université du Maine – CNRS UMR 6010
Laboratoires des Oxydes et Fluorures
alb@cristal.org
Les Rencontres LLB - SOLEIL
Diffraction de poudres
2-3 mars 2006

## Slide 2
PLAN
A- Progrès en identification de phase
B- Progrès en indexation
C- Progrès en solution de structure
D- Hit parade des structures les plus complexes E- Progrès en automatisation du processus complet
Les « vraies » (?) raisons des progrès
Conclusions

## Slide 3
Progrès :
« Changement d’état graduel et continu qui consiste en une amélioration, un perfectionnement, ou un accroissement des connaissances. » (Dictionnaire Hachette).

## Slide 4
Accroissement du nombre de déterminations ab initio publiées
Histogramme cumulatif
> 100 par An

## Slide 5
Parution de livres
Sous-discipline reconnue : c’est un progrès...
2002
2004

## Slide 6
A- Progrès en identification de phases
Par comparaison (search-match) entre diagramme observé et diagrammes de base de données (JCPDS-ICDD).
Ajout ICSD
Ajout CSD

## Slide 7
ICDD Etat actuel
(pub février 2006)
Organiques : ~ CSD 286464
Inorganiques : 240050 accroissement par inclusion du « Pauling File »

## Slide 8
A-2- Progrès à venir ou en cours
Prédiction de structure cristalline
et donc prédiction de diagrammes de poudre
Bases de données de diagrammes de poudre et de structures hypothétiques

## Slide 9
B- Progrès récents en indexation
B-1 – DICVOL04 remplace DICVOL91
Enfin Louër et Boultif cèdent à la tendance générale de tolérance d’impureté et de considération de décalage de zéro… ;-)
B-2 – « indexing benchmarks » en 2004 :
Tout nouveau logiciel peut comparer ses performances à celles des logiciels concurrents.
Il va sans dire que ce n’est pas forcément du goût de tous les auteurs de logiciels…

## Slide 10
Mauvaise nouvelle dans le domaine de l’indexation
Robin Shirley nous a quitté en 2005
Sa suite logicielle d’indexation CRYSFIRE aura-t-elle un repreneur ?

## Slide 11
Dernière publication :
« Renewed interest in powder diffraction data indexing », J. Bergmann, A. Le Bail, R. Shirley and V. Zlokazov, Z. Kristallogr. 219 (2004) 783-790.
Ne pas se limiter à un seul logiciel d’indexation… http://sdpd.univ-lemans.fr/uppw/benchmarks/color.html

## Slide 12
Tendances en indexation
Approches Monte Carlo ou algorithme génétique appliquées au diagramme de poudre brut (non pas aux simples positions de pics mais aux positions + intensités) ou reconstitué.
Un logiciel précurseur (algorithme génétique) n’a jamais été disponible J. Synchrotron Radiation 6 (1999) 87-92.
MAUD et TOPAS (SVD-Index+)
McMaille Powder Diffraction 19 (2004) 249-254

## Slide 13
C- Progrès en solution de structure
1- Méthodes classiques améliorées
Méthodes Directes, Patterson
2- Méthodes « nouvelles » dans l’espace direct
deviennent classiques
3- Méthodes récentes
charge flipping, etc
4- Approche mono ou multi diagrammes
pour se rapprocher du monocristal
5- Prédiction de structures cristallines
en plein boum… partielle ou totale

## Slide 14
C-1 Méthodes directes / Patterson
EXPO2005, Groupe Giacovazzo
27 décompositions par Monte Carlo (partition au hasard) 20 tentatives d’attributions de phases = 540 tentatives
Amélioration des chances de succès.
Réduction des écarts de phases.

## Slide 15
Peuvent résoudre des problèmes d’autant plus complexes qu’une partie ou même tout le motif structural est connu - molécule(s), polyèdre(s)s.
C-2 Méthodes dans l’espace direct
L’embarras du choix ? Open Access : FOX, PSSP, ESPOIR

## Slide 16
C-3 Méthodes Nouvelles (?)
Tout ce qui s’applique aux monocristaux est un jour ou l’autre testé sur les poudres, si possible… Attendons…
Oszlányi & Sütő
Iterated Projections, Principle of minimum charge Acta Cryst. A55, 489 (1999) Acta Cryst. A59, 201 (2003) Veit Elser

## Slide 17
C-4 Résolution à partir d’un seul diagramme ou de plusieurs ?
Tendance actuelle :
Rapprocher les données de poudre des données sur monocristal
par
Exploitation maximale de tout ce qui peut réduire ou modifier le chevauchement des réflexions : texture, effets de dilatation thermique anisotrope, substitution isotopique (neutrons), dispersion anomale, combinaison X/neutrons…
C’est de la grosse artillerie, à utiliser si nécessaire.

## Slide 18
C-5a Prédiction Organique
Les progrès réalisés sont sensibles dans 3 publications, résultats de ‘blind tests’ de prédiction de structures organiques : - Lommerse et al., Acta Cryst. B56 (2000) 697-714. - Motherwell et al., Acta Cryst. B58 (2002) 647-661. - Day et al., Acta Cryst. B61 (2005) 511-527.
Les logiciels de prédiction proposent des centaines de modèles d’empilement de molécules, classés par énergie.
Pour des phases inconnues non-indexées, le choix final se fait par comparaison des diagrammes de poudre théoriques avec le diagramme observé.
Prédiction partielle (sans maille mais avec contenu connu)

## Slide 19
Nouveau critère de similarité pour comparaison
« New similarity index for crystal structure determination from X-ray powder diagrams, » D.W.M. Hofmann and L. Kuleshova, J. Appl. Cryst. 38 (2005) 861-866.

## Slide 20
C-5b Prédiction inorganique
Phases inorganiques : pas quelques centaines de modèles, produits mais des milliers ou bien plus encore dans certains cas !
>1.000.000 de zéolithes hypothétiques pour ~150 connues ! Foster et al., J. Appl. Cryst. 38 (2005) 1028-1030. Tri pas réalisé : plusieurs modèles par zéotype.
Cette fois des bases de données s’imposent.
M.D. Foster & M.M.J. Treacy - Hypothetical Zeolites Database - http://www.hypotheticalzeolites.net/

## Slide 21
http://www.crystallography.net/pcod/
Prédictions par le logiciel GRINSP : J. Appl. Cryst. 38 (2005) 389-395.
Prédiction totale de maille et de contenu
MAIS pas général, limitation aux réseaux 3D N-connectés
Autre base : PCOD

## Slide 22
Exemple parmi les > 1000 titanosilicates dans PCOD, prédites par GRINSP
Pas si mal si on considère que K et H2O ne sont pas pris en compte dans la prédiction du modèle...
Modèle PCOD2200207 (Si3TiO9)2- : a = 7.22 Å; b = 9.97 Å; c =12.93 Å, SG P212121
Connu comme K2TiSi3O9.H2O : a = 7.1362 Å; b = 9.9084 Å; c =12.9414 Å, SG P212121 (Eur. J. Solid State Inorg. Chem. 34, 1997, 381-390)

## Slide 23
Les méthodes de solution (notamment dans l’espace direct) sont si efficaces qu’on se demande pourquoi prédire ? Surtout si la maille est connue…
La raison est que de nombreux cas ne sont pas résolus du fait de leur complexité ou de leur mauvaise cristallinité empêchant une indexation.
Les nouvelles méthodes chassent les anciennes, avec des bases de données de structures prédites, une détermination de structure se réduira à une identification suivie d’un affinement (ce n’est pas pour demain…;-)

## Slide 24
δ-Zn2P2O7 Bataille et al., J. Solid State Chem. 140 (1998) 62-70.
Cas typique dont la solution pourrait venir par prédiction
α
β
γ
δ
Indexation incertaine, profils de raies élargis par effet de taille de grains et/ou de défauts (pas mieux en synchrotron qu’en RX conventionnels…)

## Slide 25
Les propriétés physiques des composés prédits peuvent elles-mêmes être prédites, orientant les efforts de synthèse des chimistes vers des cibles précises.
Ils ne vont pas aimer du tout qu’on leur dise quoi chercher…

## Slide 26
D- Grands vainqueurs récents au hit parade des déterminations de structures les plus complexes :
« Giant structure solved by
combined targeted chemistry and computational design." 2 structures cubiques publiées :
- 2004 - V ~380.000 Å3, a ~ 73Å, Fd-3m, 68 atomes indpdt (non-H)
2005 - V ~702.000 Å3, a ~ 89Å, Fd-3m, 74 atomes indpdt (non-H)
Présentées ± comme prédites – mais diagramme de poudre indexé.
Giant but not so big ?

## Slide 27
Angew. Chem. Int. Ed. 43 (2004) 2-7.

## Slide 28
Super-tétraèdres assemblés en partage de sommets donnant des super-zéolithes (analogue MTN)

## Slide 29
Science 309 (2005) 2040-2042.

## Slide 30
Processus de prédiction identique, également analogue zéolithe MTN

## Slide 31
Egaler ou surpasser ces « exploits » ?
OUI Si la ou les molécules, la maille et le groupe d’espace sont connus, les méthodes dans l’espace direct ne nécessitent qu’environ 50 intensités par objet à localiser dans la maille par rotation et translation (6 degrés de liberté par objet), et ce, quel que soit le volume de la maille et sa symétrie.
PEUT-ETRE Par prédiction partielle (sans maille, avec contenu).
NON Par prédiction totale (sans maille, sans contenu).

## Slide 32
Protéines
« The first protein crystal structure determined from high-resolution X-ray powder diffraction data, a variant of T3R3 human insulin-zinc complex produced by grinding, » R.B. Von Dreele, P.W. Stephens, G.D. Smith and R.H. Blessing, Acta Cryst. D56, 1549-1553 (2000).
SG : R3, a = 81.2780 Å, c = 73.0389 Å, V = 417860 Å3 1630 atomes indépendants, 4893 paramètres affinés, diagramme de poudre de 4800 points, 7981 restreintes stéréochimiques.
Facteur chance : 100% avec maille, avec contenu.

## Slide 33
La « complexité » (au sens de la difficulté de résolution) n’est pas proportionnelle au volume de maille
La « complexité » est une combinaison de deux facteurs : largeur de raies (FWHM) et nombre d’atomes indépendants (ou de molécules).
Estimation des volumes maxima à « complexité » constante en 1996, avant l’expansion des méthodes de solution dans l’espace direct.
λ ~ 1.5 Å

## Slide 34
Si :
Impossible d’affiner sans restreintes et/ou contraintes lorsque le nombre de données est à peine supérieur au nombre de paramètres de position, ou même inférieur…
Alors :
Ceci entache forcément la crédibilité des résultats.
Gros problème au final

## Slide 35
D- Progrès en automatisation
du processus complet
Suites logicielles intégrées les plus complètes :
Académique
EXPO2005
Ne contient que TREOR-N pour indexation
N’est pas très bon en « direct space » (essayez FOX) ni en Rietveld (mieux vaut passer à FULLPROF ou GSAS)
Commerciale
TOPAS (Bruker)
Material Studio (Accelrys)
Et si l’automatisme ne fonctionne pas ?… Embauchez un cristallographe bien formé…
En expansion
MAUD WINPLOTR POWDERX …

## Slide 36
Les vraies raisons des progrès
Les principales dans le désordre:
Concepteurs d’algorithmes, de bases de données ;
Synchrotrons de 3ème génération ;
Coté matériel informatique : Loi de Moore, jeux vidéo (!), expansion des mémoires et disques de stockage, fréquence des processeurs x40 depuis 1995, cependant cette fréquence plafonne…
Progrès à venir ?
Les processeurs multi-cœurs prennent le relais : calcul parallèle chez Monsieur Toulemonde. Les algorithmes de type Monte Carlo s’y prêtent parfaitement bien (indexation, solution en espace direct, prédiction).

## Slide 37
Conclusions
Mises en garde :
Innovation logicielle à ne pas laisser entièrement sous contrôle de compagnies à but lucratif. L’héritage des logiciels du monde académique est encore large, mais se rétrécit devant la production commerciale.
Ne pas non plus laisser les bases de données entièrement sous contrôle de centres internationaux qui se disent à but non lucratif mais détiennent un monopole de fait sur un produit d’accès payant.
Ces « progrès » sont-ils accessibles à tous ? Non.

## Slide 38
Choisissez une approche adaptée à votre problème (radiation, méthodes), celle qui vous conduira au succès. La prédiction totale est l’approche la plus difficile.
Quelques conseils supplémentaires
Si vous voulez publier dans Nature ou Science, inventez une « nouvelle » méthode, et/ou dépassez largement 1.000.000 Å3 (visez le “hyper-giant”) et 1500 atomes indépendants, (pas seulement 100).
;-)

## Slide 39
SDPD - Round Robin – Blind Test (Structure Determination by Powder Diffractometry)
1998 http://sdpd.univ-lemans.fr/SDPDRR/
2002 http://www.cristal.org/sdpdrr2/
2006 ? Qui veut l’organiser ?